|  |
| --- |
| 伸港國民中學106學年度學生服裝布料規格 |
| **項目** | **品名** | **布料規格** | **顏色** |
| 1 | 制服男短襯衫 | T/C 經緯紗密度110x76 T-65% C-35%45支/單股x45支/單股 | 淺綠色 |
| 2 | 制服男短褲 | P-100% 經緯紗密度154x74 150Dx300D | 草綠色 |
| 3 | 制服女短襯衫 | T/C 經緯紗密度136x76 T-65% C-35%45支/單股x45支/單股 1/2斜 | 白色 |
| 4 | 制服女褲裙 | T/R T-65% C-35%經緯紗密度64x52 30支/雙股x30支/雙股 | 紅/藍格子 |
| 5 | 制服男、女長 襯 衫 | T/C 經緯紗密度100x52 T-65% C-35%21支/單股x21支/單股 平織 | 白色 |
| 6 | 制服男冬長褲 | 100%毛性纖維 經緯紗密度110 ×68300D × 300D 碼重385g/y | 深藍色 |
| 7 | 制服女冬長褲 | 經緯紗密度121 ×65 100%聚酯纖維300丹尼/單股 ×300丹尼/單股 碼重420g/y | 棗紅色 |
| 8 | 男、女風衣外套 | 100%聚酯纖維 平紋布背面加貼合處理 縮水率±2％紗支：經紗50D×緯紗50D 複合布密度：經紗176根/吋×緯紗112根/吋脫裡：100％Polyester 搖粒布裡布：100％Polyester 210T裡布 | 深藍色 |
| 棗紅色 |
| 9 | 運動短衣 | CVC(45支抗UV)吸濕排汗布規格：(T75/48F吸濕紗+45支CVC) PK組織布成份：68% Polyester 32% Cotton幅寬：72" 碼重：230g±5% | 男：白色女：白色 |
| 10 | 運動短褲 | T 150 織雙面布 染色+3M處理 幅寬：72"碼重：380~390g/y | 男：深藍女：棗紅 |
| 11 | 運動長衣 | 主布：CVC 3015雙面健康布 表層、裡層：CVC 30支 C-60% T-40% 中層：T 75丹尼羅紋：T/C棉OP 2×2 | 男：米黃女：米黃 |
| 12 | 運動長褲 | NC 特多棉 表：T-150 丹尼×T-75丹尼 裡：T/C T-65% C-35% 22針 34寬 碼重500g羅紋：特多棉羅紋 | 男：深藍女：棗紅 |
| ※說明：Ｔ–聚酯纖維、Ｃ–天然棉、Ｐ–尼龍、Ｒ–人造棉、D-丹尼 |
| 投標廠商注意事項: |  |
| 一：以上規格為本校之最低需求，投標廠商可在預算內自行提供更佳之材質布料。 |
| 二：得標廠商於量產前，須先製作一套正確樣品﹝包含樣式顏色、布料規格、 |
| 剪裁手工﹞送交校方確認，確認完成後，始得量產。 |  |
| 三：確認通過之樣品須由校方保管，以為日後廠商交貨驗收比對之依據，廠商所交 |
| 與樣品不同時，本校得拒絕交貨，廠商須重新製作，如有逾期交貨，視同違約罰款。 |
| 四：承製廠商於交貨之同時，須附上本標案所有布料之規格證明，即【布料出廠證明】， |
| 否則本校得拒絕付款。 |  |
| 五：本標案說明如有未盡詳細事宜，事前可逕洽校方詢問，事後廠商如有爭議，則以本校 |
| 之解釋為準，廠商不得異議。 |  |